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Описание продукта
Современный пресс для запрессовки металлографических образцов, основанный на технологии фотополимерной (УФ) запрессовки: образец помещается в машину с мощной специализированной LED-технологией, а в прозрачную для УФ-излучения форму заливается УФ-отверждаемая смола, благодаря чему прозрачный образец изготавливается за очень короткое время. Устройство охлаждения обеспечивает быстрое отверждение и охлаждение образца, повышая эффективность и безопасность работы.
Технические параметры
	Модель
	GX-40

	Корпус станка
	настольного типа

	Способ запрессовки
	УФ-отверждение

	Система управления
	цветной сенсорный экран, управление PLC

	Мощность
	низкая / средняя / высокая

	Время
	свободная регулировка

	Способ охлаждения
	автоматически

	Завершение приготовления образца
	автоматическое извлечение образца

	Максимальное количество образцов
	пресс-формы Φ30 mm: 24 шт., пресс-формы Φ40 mm: 15 шт.

	Максимальная высота образца
	40mm

	Длина волны светодиодов
	365nm

	Время отверждения
	60 с (пример: в сочетании с УФ-отвердителем M789001)

	Температура отверждения
	70-90 °C (пример: в сочетании с УФ-отвердителем M789001)

	Питание системы управления
	AC100-240 V ，50/60 Hz

	Габаритные размеры машины
	420*410*200mm (длина * ширина * высота)

	Вес машины
	16KG

	Базовая комплектация
	

	Основной блок
	1 шт.

	Система УФ-освещения
	1 компл.

	Пресс-форма для запрессовки
	белые силиконовые пресс-формы Φ30 mm и Φ40 mm — по 3 шт.

	Материал для запрессовки
	УФ-отверждаемая смола 250 ml

	Инструменты
	пинцет из нержавеющей стали, мерный стакан и воронка — по 1 шт.

	Сетевой кабель
	1 шт.

	Техническая документация
	1 экз. (руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат качества)


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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