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Описание продукта
Виброполирование удаляет тонкий деформированный слой, остающийся на поверхности образца после механической подготовки, снимает поверхностные напряжения и повышает чистоту поверхности образца. Этот метод особенно эффективен для подготовки образцов к анализу методом дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD), атомно-силовой микроскопии (AFM) и растровой электронной микроскопии (SEM). Благодаря отличному механико-химическому эффекту полирования виброполирование подходит для финишного и окончательного полирования большинства материалов и особенно эффективно для мягких и вязких материалов: чистого титана и титановых сплавов, чистого алюминия и алюминиевых сплавов, чистой меди и медных сплавов, никелевых и жаропрочных сплавов.
Технические параметры
	Модель
	ZDP-300

	Тип конструкции
	настольного типа

	Способ управления
	управление с сенсорного экрана

	Размер полировального диска
	305 mm

	Диаметр полировки
	Φ8-50 mm (нестандартные размеры — под заказ)

	Мощность основного блока
	1.5 KW

	Регулировка частоты
	автоматически (0-400Hz, регулировка)

	Регулировка напряжения
	автоматически (0-220V, регулировка)

	Питание
	220V

	Габаритные размеры
	500*480*320 mm (длина * ширина * высота)

	Масса нетто
	59.5 KG

	Масса брутто
	70 KG

	Базовая комплектация
	

	Основной блок
	1 шт.

	Прозрачная пылезащитная крышка
	на основном блоке

	Зажимное приспособление
	Φ25/30/40 mm — три типоразмера по 3 компл.; зажим для запрессованных или незапрессованных образцов

	Расходные материалы для полировки
	ткань для финишной полировки — 1 шт., порошок оксида алюминия 0.05 μm — 1 флакон, суспензия диоксида кремния 0.02 μm — 1 флакон

	Противовес
	2 шт.

	Пузырьковый уровень
	1 шт.

	Сетевой кабель
	1 шт.

	Технические материалы
	1 экз. (руководство по эксплуатации, сертификат качества, гарантийный талон)


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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