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ZMP-3000Z Интеллектуальный автоматический шлифовально-полировальный станок для металлографических образцов
Технические характеристики · Документ MC-DS-ZMP-3000Z-RU · 2026-11-14
[image: ]
Описание продукта
Интеллектуальный шлифовально-полировальный станок ZMP-3000Z с 8-дюймовым цветным сенсорным экраном и управлением на базе ПЛК обеспечивает подлинно одноцикловое шлифование и полирование нажатием одной кнопки. По окончании шлифования станок автоматически переходит в режим полирования; на протяжении всего цикла охлаждающая вода автоматически подаётся по таймеру, а шлифовально-полировальная суспензия добавляется интеллектуально. Это делает подготовку образцов удобной, быстрой, эффективной и не требующей присутствия оператора.
Технические параметры
	Модель
	ZMP-3000Z

	Тип конструкции
	настольного типа, три диска (автоматическая фиксация шлифовальной головки)

	Количество зажимаемых образцов
	8 шт. (30mm*6+40mm*2, нестандартные образцы — под заказ)

	Тип шлифовки и полировки
	интеллектуальный режим одной кнопки, автоматическое переключение шлифовки и полировки

	Способ создания давления
	нагружение по центру / (пневматическое) нагружение в одной точке

	Способ управления
	цветной сенсорный экран, управление PLC

	Операционная система
	интеллектуальный режим одной кнопки (участие оператора в процессе не требуется)

	Частота вращения при шлифовке и полировке
	интеллектуальная бесступенчатая регулировка (50-1500 об/мин)

	Частота вращения шлифовальной головки
	20-200 об/мин (автоматическая регулировка скорости)

	Способ шлифовки и полировки
	интеллектуальный / автоматический / ручной

	Параметры шлифовки образцов
	интеллектуальное хранение: до 100 программ шлифовки и полировки

	Приложение нагрузки
	автоматическое нагружение, интеллектуальное переключение

	Добавление абразива
	программное интеллектуальное автоматическое дозирование

	Время подачи абразива
	интеллектуальная настройка, минимальное время подачи абразива 0.1 с

	Интервал подачи абразива
	программное интеллектуальное управление, минимальный интервал подачи 0.1 с

	Способ охлаждения
	водяное охлаждение

	Переключение шлифовка/полировка
	автоматическое переключение, перестановка шлифовальной головки вручную не требуется

	Время шлифовки образца
	0-9999 с *3

	Мощность основного блока
	1000W*3

	Диаметр шлифовки образца
	30mm*6+40mm*2 (нестандартные размеры — опция)

	Диаметр шлифовального диска
	Φ230mm/Φ200mm на выбор

	Питание
	220V/50HZ

	Габаритные размеры
	1200*800*700mm (длина * ширина * высота)

	Масса нетто
	150KG

	Масса брутто
	170KG


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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